佛山市宽裕不锈钢有限公司位于交通便利的中国“不锈钢专业镇”之称的陈村镇。专业生产不锈钢机械构造用、建筑装饰用不锈钢钢管、工业配管用不锈钢钢管、食品卫生用、锅炉热交换器用不锈钢钢管、生活饮用水不锈钢钢管、不锈钢等边角钢、平铁及其它产品。产品符合中国GB、美国ASTM、日本JIS等规范。被广泛用于石油、造纸、化工、食品卫生、医疗、装饰傢俱等工程，产品遍布中国各大中城市及世界各国。宽裕集研发、生产、生产与销售于一体的企业，成立以来我们的产品与服务都得到各界人士认可。

宽裕产品简介：

材质标准：200系列（201、202）
300系列（301、304、304L、316、316L、321、310S）
400系列（410、430） 
表面处理：拉丝、磨砂、抛光、8K、6K、黑钛金、玫瑰金、黑钛、宝石蓝、蚀刻电镀、真空电镀、水电镀

201不锈钢板材

冷轧：0.4*1219*2438 0.5*1219*2438 0.6*1219*2438 0.7*1219*2438 0.8*1219*2438 0.9*1219*2438 1.0*1219*2438 1.2*1219*2438 1.5*1219*2438 2.0*1219*2438 2.5*1219*2438 3.0*1219*2438

热轧：3.0*1500*6000 4.0*1500*6000 5.0*1500*6000 6.0*1500*6000 7.0*1500*6000 8.0*1500*6000 9.0*1500*6000

304不锈钢板材

冷轧：0.4*1219*2438 0.5*1219*2438 0.6*1219*2438 0.7*1219*2438 0.8*1219*2438 0.9*1219*2438 1.0*1219*2438 1.2*1219*2438 1.5*1219*2438 2.0*1219*2438 2.5*1219*2438 3.0*1219*2438

热轧：3.0*1500*6000 4.0*1500*6000 5.0*1500*6000 6.0*1500*6000 7.0*1500*6000 8.0*1500*6000 9.0*1500*6000

321不锈钢板材

冷轧：0.4*1219*2438 0.5*1219*2438 0.6*1219*2438 0.7*1219*2438 0.8*1219*2438 0.9*1219*2438 1.0*1219*2438 1.2*1219*2438 1.5*1219*2438 2.0*1219*2438 2.5*1219*2438 3.0*1219*2438

热轧：3.0*1500*6000 4.0*1500*6000 5.0*1500*6000 6.0*1500*6000 7.0*1500*6000 8.0*1500*6000 9.0*1500*6000

316L不锈钢板材

冷轧：0.4*1219*2438 0.5*1219*2438 0.6*1219*2438 0.7*1219*2438 0.8*1219*2438 0.9*1219*2438 1.0*1219*2438 1.2*1219*2438 1.5*1219*2438 2.0*1219*2438 2.5*1219*2438 3.0*1219*2438

热轧：3.0*1500*6000 4.0*1500*6000 5.0*1500*6000 6.0*1500*6000 7.0*1500*6000 8.0*1500*6000 9.0*1500*6000

430不锈钢板材

冷轧：0.4*1219*2438 0.5*1219*2438 0.6*1219*2438 0.7*1219*2438 0.8*1219*2438 0.9*1219*2438 1.0*1219*2438 1.2*1219*2438 1.5*1219*2438 2.0*1219*2438 2.5*1219*2438 3.0*1219*2438

热轧：3.0*1500*6000 4.0*1500*6000 5.0*1500*6000 6.0*1500*6000 7.0*1500*6000 8.0*1500*6000 9.0*1500*6000

321不锈钢板材

冷轧：0.4*1219*2438 0.5*1219*2438 0.6*1219*2438 0.7*1219*2438 0.8*1219*2438 0.9*1219*2438 1.0*1219*2438 1.2*1219*2438 1.5*1219*2438 2.0*1219*2438 2.5*1219*2438 3.0*1219*2438

热轧：3.0*1500*6000 4.0*1500*6000 5.0*1500*6000 6.0*1500*6000 7.0*1500*6000 8.0*1500*6000 9.0*1500*6000

圆管规格：Φ1.2 Φ2 Φ3 Φ4 Φ4.5 Φ5 Φ6 Φ6.35 Φ7 Φ8 Φ9 Φ9.5 Φ10 Φ11 Φ12 Φ12.7 Φ13.72 Φ14 Φ14.5 Φ15 Φ15.9 Φ16 Φ17.15 Φ18 Φ19.1 Φ20 Φ21.3 Φ22 Φ22.2 Φ25 Φ25.4 Φ26 Φ28.6 Φ29 Φ30 Φ31.8 Φ33.4 Φ34 Φ35 Φ36 Φ38 Φ38.1 Φ40 Φ41.3 Φ42 Φ42.16 Φ42.6 Φ44.5 Φ45 Φ48 Φ48.26 Φ50 Φ50.8 Φ 51 Φ54 Φ57 Φ60 Φ60.33 Φ63 Φ63.5 Φ65 Φ67 Φ70 72 73 Φ76 Φ76.2 Φ80 Φ88.9 Φ89 Φ95 Φ100 Φ101.6 Φ102 Φ108 Φ114.3 Φ127 Φ129 Φ133 Φ139 Φ141 Φ150 Φ152.4 Φ159 Φ168 Φ191 Φ200 Φ203 Φ219 Φ250 Φ273 Φ323.85 Φ325 Φ610

方形管规格：15×15、16×16、18×18、19×19，20×20、24×24，25×25、28×28，30×30、38×38、40×40、45×45、50×50、60×60、70×70、75×75、80×80、90×90、100×100、110×110、120×120、125×125、130×130、135×135、140×140、150×150、160×160、180×180、200×200、220×220、250×250、280×280、300×300、320×320、350×350、400×400、450×450、500×500、550×550,600×600
矩形管规格：10×20、14×20、15×20、15×30，16×36,18×38，20×30、20×40、25×40，25×50，30×40、30×50、30×60、30×70,30×90，40×50、40×60、40×80、40×100，50×70、50×75，50×80、50×90、60×90、60×80、75×45、100×40、100×50、100×60、100×80、100×120，100×150、120×50、120×60、120×80、120×140、120×160、125×75、140×80、150×50、160×80、200×80、200×100、200×150、200×300、200×400、250×150、300×100、300×150、300×180、300×400、300×500、300×600，350×150、350×250、350×300、400×100、400×250、400×500、400×600、430×350、450×250、450×550，500×200、500×350、500×450、500×600

（以上均可可定做非标尺寸规格）

厚度规格：0.3mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.05mm 1.1mm 1.15mm 1.2mm 1.35mm 1.45mm 1.5mm 1.7mm 1.85mm 1.95mm 2.0mm 2.25mm 2.45mm 2.5mm 2.7mm 2.8mm 2.95mm 3.0mm 3.4mm 3.5mm 3.6mm 3.8mm 3.95mm 4.0mm 4.5mm 4.9mm 5.0mm 5.4mm 6.0mm 8.0mm 10mm

宽裕购买优惠方针：一吨起订货可享受订货价，两顿起订更可优惠200~500元/吨，佛山周边免费送货，购满4万元免物流费。
（详询：毛小姐 13535824520）

四、宽裕主营材质介绍（材质特性与用途）：

201材质：（分为中铜和高铜）主要用在装饰材料方面，护栏、防盗窗、扶手等。

301材质：（17Cr-7Ni-0.1N-低碳 ）是在301钢基础上，降低C含量，改善焊口的抗晶界腐蚀性；通过添加N元素来弥补含C量降低引起的强度不足，保证钢的强度。 主要用在铁道车辆构架及外部装饰。

304材质：（18Cr-8Ni ）作为一种用途广泛的钢，具有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象（无磁性，使用温度-196℃~800℃）。主要用途家庭用品（1、2类餐具、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸），汽车配件（风挡雨刷、消声器、模制品），医疗器具，建材，化学，食品工业，农业，船舶部件

304L材质 ：（18Cr-8Ni-低碳 ）作为低C的304钢，在一般状态下，其耐蚀性与304刚相似，但在焊接后或者消除应力后，其抗晶界腐蚀能力优秀；在未进行热处理的情况下，亦能保持良好的耐蚀性，使用温度-196℃~800℃。应用于抗晶界腐蚀性要求高的化学、煤炭、石油产业的野外露天机器，建材耐热零件及热处理有困难的零件

316材质：（18Cr-12Ni-2.5Mo ）因添加Mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛酷的条件下使用；加工硬化性优（无磁性）。用在海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母 。

321材质：（18Cr-9Ni-Ti）在304钢中添加Ti元素来防止晶界腐蚀；适合于在430℃-900℃温度下使用。用在航空器、排气管、锅炉汽包 。

310S材质：（16Cr-5Ni）高温耐氧化性，耐高温强度1200°左右。

410材质：（13Cr-低碳 ）作为马氏体钢的代表钢，虽然强度高，但不适合于苛酷的腐蚀环境下使用；其加工性好，依热处理面硬化（有磁性）。用在刀刃、机械零件、石油精练装置、螺栓、螺母、泵杆、1类餐具（刀叉）。

430材质：（16Cr）作为铁素体钢的代表钢种，热膨胀率抵，成形性及耐氧化性优。耐热器具、燃烧器、家电产品、2类餐具、厨房洗涤槽、外部装饰材料、螺栓、螺母、CD杆、筛网 。

五、宽裕不锈钢表面加工等级、特征及用途

原面：NO.1 热轧后施以热处理及酸洗处理的表面。一般用于冷轧材料，工业用槽罐、化学工业装置等，厚度较厚由2.0MM-8.0MM。
钝面：NO.2D 冷轧後经热处理、酸洗者，其材质柔软，表面呈银白色光泽，用於深冲压加工，如汽车构件、水管等。
雾面：NO.2B 冷轧後经热处理、酸洗，再以精轧加工使表面为适度之光亮者。由於表面光滑，易於再研磨，使表面更加光亮，用途广泛，如餐具、建材等。采用改善机械性能的表面处理后，几乎满足所有用途。

粗砂：NO.3 用100-120号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度，具有不连续的粗纹。用于建筑内外装饰材料、电器产品及厨房设备等。

细砂：NO.4 用粒度150-180号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度，具有不连续的粗纹，条纹比 NO.3细。用于浴池、建筑内外装饰材料、电器产品、厨房设备及食品设备等。
#320 ：用320号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度，具有不连续的粗纹，条纹比 NO.4细。用于浴池、建筑内外装饰材料、电器产品、厨房设备及食品设备等。

毛丝面（HAIRLINE）：HL NO.4经适当粒度抛光砂带的连续研磨生成研磨花纹的产品（细分150-320号）。主要用于建筑装饰，电梯，建筑物的门、面板等。 
亮面：BA 经冷轧后施以光亮退火，并经过平整得到的产品。表面光泽度极好，有很高的反射率。如同镜面的表面。用于家电产品、镜子、厨房设备、装饰材料等。

六、宽裕不锈钢三大系列类型特点与用途

不锈钢装饰管：需求对象要求一般，对厚度要求可不高，可薄点，表面处理一般就可以。多用在作防盗网、扶手、栏杆、墙上装饰和家居装饰等。高档建筑对表面有要求，要达到光面的效果。

锈钢制品管：需求对象要求严格，厚度负差一般已超过±2C，不能有钢印，表面有要求，而且不能弄花，可内外抛光。可用于生物工程、制药、纯净水、电子工程、化纤工业、造纸、啤酒、高纯气体和化妆品等。

不锈钢工业管：主要特点是耐高温，其综合性能好，可耐多种介质腐蚀。用在排污、排油、排气体、食品工业和制药机器等。表面工艺酸洗和抛光。

宽裕---打造中国工业级不锈钢管道第一品牌，专业生产工业级不锈钢管，

污水处理工程，环境工程，电子工程，化工，染整厂，造纸设备，包装机械，电镀设备，工业设备，净化设备等用途不锈钢工业焊管，不锈钢无缝管,不锈钢工业板，不锈钢食品卫生级内外抛光管,内整平不锈钢管，生物工程，食品/制药、医疗器械，机械构造用不锈钢方矩管，不锈钢大管，厚壁管。材质：SUS304，SUS304L,SUS316L,SUS321，SUS310S等。不锈钢管执行标准：工业级：GB/T12771，ASTM A312,ASTM A249，ASTM A269，GB/T14976 ,卫生级：ISO2037，ASTM A270，机械构造：GB/T 12770，ASTM A554，JIS3446等

不锈钢酸洗管，工业焊管，流体管，气体输送管，工业板 ，中厚板，角钢，扁钢。