环保分析防腐采样伴热复合管

北京中海华光耐腐伴热采样复合管是环保监测系统中的重要部件，它是由一组耐腐高性能树脂导管辅以电加热以及补偿线缆组成内芯，外加保温层，最后敷以阻燃聚乙烯（PE）保护外套复合而成。电加热带通电后发热，可以保证采样管内维持一定的温度，从而尽可能保证采集样品与初始值保持一致，最终确保环保监测系统连续、正确地采集样气。

根据采集样气的成份、温度等实际情况，耐腐伴热采样复合管中采样导管可以选用不同的材质,如 PTFE(聚四氟乙烯)、PFA（四氟乙烯与全氟烷基醚共聚物）、FEP(四氟乙烯和六氟丙烯共聚物)、PVDF（聚偏二氟乙烯）、PE（阻燃聚乙烯）、尼龙610等等。

电加热带根据温度的要求可以选用低、中、高温度伴热带,另外还可以根据用户要求添加补偿导线、电源线等 。

耐腐伴热采样复合管是由多种器件组合而成的一个复合体，在有限的截面上组合了多个系统。

采样系统可组合多种类型、材质的采样管：Teflon PFA、FEP、PE、尼龙610、12、铜管、316SS、304SS等。

加热系统高效绝热、阻燃和质轻的保温层; 自动限温的伴热电缆或恒功率伴热电缆。

仪表系统可配备仪表信号电缆、补偿电缆和控制电缆满足仪表显示监控用。

安全系统适应不同的工艺条件，将各系统用铝箔或金属丝网屏蔽隔离，达到防火安全，防静电、电磁屏蔽的作用，有的加防水膜和增强阻燃、防紫外线的护套。多元系统的组合，集多功能于一体，使繁杂的工程简捷化。对于远程工作和系统的远程诊断起到良好的保障作用。 伴热系统使管内气体不冷凝，保持在露点以上测量，故测量精度可以得到保证,为中央集中控制计算机化创造了条件。增强外护套可以防止交叉和因其它因素的损坏。

产品的技术参数

----------------------（选型表请扫描）------------------

电气指标

- 加热元件自限温低温伴热带功率15-35W/m（10℃时的功率），中温伴热带40-60W/m，高温伴热带50-70W/m，恒功率伴热带10-50W/m。

- 额定电压220V AC, 配备漏电保护器、温度测量和控制装置来监控管内温度。

- 最大连续加热长度＜100m，＞100m需特殊工艺处理。

热工指标

1．在－20℃环境温度，15m／s风速情况下，管内保持温度40～160℃（不同电加热）。
2．采样管可耐各种酸、碱介质腐蚀，耐压强度1.0Mpa不泄漏（常温状态下）。
3．采样管可在＜200℃温度下长期工作。

安装指标

1.复合管的最小曲率半径0.5m
2.最大连续安装长度150m
3.最低安装温度－10℃（在－30℃～－40℃时采取适当措施）
4.最小固定距离：垂直方向5m，水平方向2m

注：施工前请检测合格后方可施工，施工时严禁扭曲及地面拖行，管头护套只允许在安装接点时拆开。

CEMS采样管线BWG-S  BWG-F

高质量系列采样管线BWG-S  BWG-F,伴热温度均匀,发热功率高,现场可截取,提供配套高精度传感器,温控器及相关智能控制系统(选配),国内多家环保公司配套使用:控温精度高,安全,防静电,电磁屏蔽,技术领先.烟气采样推广应用.特点：加热温度140-180,加热功率60W/米,PVC护套防护现场可截取使用，应用：CEMS,水泥厂。