产品简介：
    MIDSPRING玻镁岩棉手工板是最常用，也是最热销的一种净化彩钢板，内部芯材采用以玄武岩为原料的A级防火岩棉，再加上防火的玻镁板，不仅在防火性能上再上一个台阶，加入玻镁使得彩钢板强度剧增、且更加美观、平整，使得玻镁岩棉彩钢板成为最优质、最热销的防火彩钢板。

产品特点：
    1、防火性能优异：我公司双玻镁岩棉夹芯板采用优质的原材料—玄武岩，在生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。
    2、高强度防火玻镁：我司双玻镁岩棉彩钢板内的玻镁采用5mm厚的A级防火玻镁板，强度高、平整度好，每平方可承受300kg的重量，适用于顶板。
    3、保温隔热性好：岩棉夹芯板的导热系数为0.044W/㎡K，可达到高效保温，可用作保温板，隔热板。

产品规格：
    1、尺寸：由于玻镁岩棉彩钢板是多材料复合板，做成手工板宽度为1180mm，长度任意，但建议小于8m；
    2、厚度：我司常规厚度为50mm，也可根据客户实际需求做成75mm和100mm。
    3、防火：本产品根据ASTM E-136标准检测为A1级不燃性产品，耐火极限＞2小时。

咨询购买玻镁岩棉彩钢板等彩钢板材料，就选MIDSPRING品牌。
   MIDSPRING品牌介绍：MIDSPRING是由苏州中春创立的净化行业知名品牌。公司坐落于美丽的苏州湾地区，毗邻上海，交通便利，地理位置优越，是一家专业从事彩钢夹芯板、净化产品研发、制造、销售同时承接各类净化工程的设计、施工、安装、调试的专业企业。硬件方面，公司拥有总占地10000多平米的先进研发中心和制造基地，拥有先进的彩钢夹芯板多条生产线，生产能力可以很好满足客户大批量订货需求，确保及时供货。软件方面，公司以技术为先导，具备强大的创新与研发能力，拥有高素质的研发团队。公司以质量为根本，有一套严格且完善的质控体系，为确保该体系的执行力，公司配备了一大批优秀的QA、QC人员及产品生产各个环节检验所需的全套先进检测设备。质量是公司的战略保障，是确保客户满意的根本，在技术创新与领先的基础上，苏州中春净化科技有限公司用完善的质控体系，确保交付出满足客户期望的产品。并且可以专门为有特殊需求的客户研发、设计和定制特殊规格、特殊要求的彩钢夹芯板和净化产品。。

服务热线：0512-63310696，传真：0512-63310605.

苏州中春净化科技有限公司官网：www.midspringpurify.cn.