## 介绍

1Cr13标准

标准：GB/T 1220-1992

●特性及适用范围：

1Cr13不锈钢具有良好的耐蚀性、机械加工性，1Cr13用作一般用途刃具。

## 化学成分

●化学成份：

碳 C ：≤0.15

硅 Si：≤1.00

锰 Mn：≤1.00

硫 S ：≤0.030

磷 P ：≤0.035

铬 Cr：11.50～13.50

镍 Ni：允许含有≤0.60

1cr13不锈钢图片

## 力学性能

●力学性能：

抗拉强度 σb (MPa)：淬火回火,≥540

条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：淬火回火,≥345

伸长率 δ5 (%)：淬火回火,≥25

断面收缩率 ψ (%)：淬火回火,≥55

冲击功 Akv (J)：淬火回火,≥78

硬度 ：退火,≤200HB;淬火回火,≥159HB

●1Cr13淬火加热温度：1000-1050度，保温1到3小时，空冷，按回火温度高低不同，硬度随之不同。

580-650度回火，水冷，硬度HBS为254-302

560-620度回火，水冷，硬度HBS为285-341

550-580度回火，水冷，硬度HBS为254-362

520-560度回火，水冷，硬度HBS为341-388

小于300度回火，空冷，硬度HBS大于388

1Cr13不锈钢棒

## 热处理工艺

●热处理规范及金相组织：

热处理规范：1)退火,800～900℃缓冷或约750℃快冷; 2)淬火,950～1000℃油冷;3)回火,700～750℃快冷。

金相组织：组织特征为马氏体型。

●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。

1Cr13 特性

1Cr13钢具有良好的耐蚀性、机械加工性，用作一般用途刃具。1Cr13不锈钢对应日本SUS410，美国410

## 1cr13管材生产制造

①一般1cr13、3cr13使用温度在450℃以下，国产管主要用10号、20号碳结钢热轧管或冷拔管制造。

②高压锅炉管使用时经常处于高温和高压条件，管子在高温烟气和水蒸气的作用下，会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度，高的抗氧化腐蚀性能，并有良好的组织稳定性。

2、1cr13、3cr13用途：

①一般1cr13、3cr13主要用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管，大、小烟管及拱砖管等。

②高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。